╔═════ª═══════════════════════════════════════════════ª════════ª═════╗

║Sıra │         Malzeme ve Bileşenin Çeşidi           │Birim Hc│Isı  ║

║ No  │      TS 825 / Mart 1989    UDK 699.86         │kütlesi │İlet.║

Ã─────┼───────────────────────────────────────────────┼────────┼─────Â

║1    │Doğal Taşları                                  │        │     ║

║1.1  │Kristal yapılı püskürük ve metamorfik taşlar   │        │     ║

║     │(granit,bazalt,mermer vb.)                    >│2.800   │3,00 ║

║1.2  │Tortul taşlar (kum taşı,traverten,       blakaj│        │1,50 ║

║     │konglomeralar vb.)                             │2600    │2,00 ║

║1.3  │Gözenekli püskürük taşlar                     <│1600    │0,47 ║

Ã─────┼───────────────────────────────────────────────┼────────┼─────Â

║2    │Doğal zeminler (doğal nemlilikte)              │        │     ║

║2.1  │Kum,kum-çakıl                                  │1800    │1,20 ║

║2.2  │Kil,sıkı toprak                                │2000    │1,80 ║

Ã─────┼───────────────────────────────────────────────┼────────┼─────Â

║3    │Dökme malzemeler (hava kurusunda,üzeri örtülü  │        │     ║

║     │durumda)                                       │        │     ║

║3.1  │Kum,çakıl,kırma taş(mıcır)                     │1800    │0,60 ║

║3.2  │Bims çakılı (ts 3234'de tanımlanan bims)     <=│1000    │0,16 ║

║3.3  │Yüksek fırın curufu                          <=│ 600    │0,11 ║

║3.4  │Kömür curufu                            curuf<=│1000    │0,20 ║

║3.5  │Gözenekli doğal taş mıcırları                <=│1200    │0,19 ║

║     │                                             <=│1500    │0,23 ║

║3.6  │Geliştirilmiş perlit agregası                <=│  50    │0,4  ║

║     │(TS 3681'de tanımlanan)                      <=│ 100    │0,05 ║

║     │                                             <=│ 150    │0,06 ║

║     │                                             <=│ 200    │0,070║

║3.7  │Genleştirilmiş mantar parçacıkları           <=│ 200    │0,043║

║3.8  │Polistirol,sert köpük parçacıkları             │  15    │0,039║

║3.9  │Testere ve planye talaşı                       │ 200    │0,06 ║

║3.10 │Saman                                          │ 150    │0,05 ║

Ã─────┼───────────────────────────────────────────────┼────────┼─────Â

║4    │Harçlar (sıva,sab ve diğer harç tabakaları     │        │     ║

║4.1  │Kireç harcı,kireç - çimento harcı       iç sıva│1800    │0,75 ║

║4.2  │Çimento harcı                          dış sıva│2000    │1.20 ║

║4.3  │Alçı harcı,kireçli alçı harcı                  │1400    │0,60 ║

║4.4  │Yalnız alçı kullanılarak (agregasız)           │        │     ║

║     │yapılmış sıvı                                  │1200    │0,30 ║

║4.5  │Alçı harçlı şap                                │2000    │1,03 ║

║4.6  │Çimento harçlı şap                     şapharç │2000    │1,20 ║

║4.7  │Dökme asfalt kaplama,kalınlık >= 15mm          │2300    │0,77 ║

║4.8  │Samanlı kerpiç harcı                           │1200    │0,40 ║

║4.9  │Anorganik asıllı hafif agregalardan            │ 800    │0,26 ║

║     │yapılmış sıvı harçlar                          │ 900    │0,30 ║

║     │                                               │1000    │0,33 ║

║4.10 │Genleştirilmiş perlid agregasıyla              │ 400    │0,12 ║

║     │yapılan sıvalar ve harç ve tabakaları          │ 500    │0,14 ║

║     │                                               │ 600    │0,17 ║

║     │                                               │ 700    │0,21 ║

║     │                                               │ 800    │0,25 ║

Ã─────┼───────────────────────────────────────────────┼────────┼─────Â

║5    │Büyük boyutlu yapı elemanları ve bileşenleri   │        │     ║

║     │(kolon,kiriş,döşeme ve ısı iletkenliği hesabına│        │     ║

║     │esas yüzeyi 0,25 metrekareden büyük olan perde │        │     ║

║     │panolar gibi)                                  │        │     ║

║5.1  │Normal beton,(TS 500'e uygun),doğal agrega veya│        │     ║

║     │mıcır kullanılarak yapılmış betonlar           │        │     ║

║     │                                      Donatılı │2400    │1,80 ║

║     │                                      Donatısız│2.200   │1,50 ║

║5.2  │Kesif dokulu hafif betonlar,(agregalar arası   │        │     ║

║     │boşluksuz) donatılı veya donatısız             │        │     ║

║     │                                               │        │     ║

║5.2.1│Gözenekli hafif agregalar kullanılarak ve      │800     │0,33 ║

║     │kuvars kumu katılmaksızın yapılmış             │900     │0,38 ║

║     │(TS 1114'e uygun agregalarla)                  │1000    │0,42 ║

║     │                                               │1100    │0,47 ║

║     │                                               │1200    │0,53 ║

║     │                                               │1300    │0,60 ║

║     │                                               │1400    │0,68 ║

║     │                                               │1500    │0,77 ║

║     │                                               │1600    │0,86 ║

║     │                                               │1700    │1,12 ║

║     │                                               │1800    │1,38 ║

║5.2.2│Yalnız genleştirilmiş kullanılarak ve kuvars   │300     │0,09 ║

║     │kumu katılmaksızın yapılmış betonlar           │400     │0,11 ║

║     │(TS 3649'a uygun)                              │500     │0,13 ║

║     │                                               │600     │0,16 ║

║     │                                               │700     │0,18 ║

║     │                                               │800     │0,21 ║

║     │                                               │900     │0,23 ║

║     │                                               │1000    │0,26 ║

║     │                                               │1200    │0,30 ║

║     │                                               │1400    │0,36 ║

║     │                                               │1600    │0,42 ║

║5.3  │Tuvenan halindeki hafif agregalarda yapılan    │        │     ║

║     │hafif betonlar (agregalar arası boşlukla       │        │     ║

║5.3.1│Gözeneksiz agregalar kullanılarak yapılmış     │1600    │0,70 ║

║     │betonlar                                       │1800    │0,95 ║

║     │                                tasviye betonu │2000    │1,20 ║

║5.3.2│Gözenekli hafif agregalar kullanılarak kuvars  │600     │0,19 ║

║     │kumu katılmadan yapılmış betonlar              │700     │0,22 ║

║     │                                     curufdolgu│800     │0,24 ║

║     │                                               │1000    │0,31 ║

║     │                                               │1200    │0,40 ║

║     │                                               │1400    │0,49 ║

║     │                                               │1600    │0,65 ║

║     │                                               │1800    │0,79 ║

║     │                                               │2000    │1,03 ║

║5.3.3│Yanlız doğal bims kullanılarak ve kuvars kumu  │500     │0,13 ║

║     │katılmadan yapılmış betonlar (TS 3234'e uygun  │600     │0,16 ║

║     │(TS 2823'e uygun yapı elemanları dahil)        │700     │0,17 ║

║     │                                               │800     │0,21 ║

║     │                                               │900     │0,23 ║

║     │                                               │1000    │0,28 ║

║     │                                               │1200    │0,38 ║

║5.4  │Organik asıllı agregalarla yapılmış hafif      │        │     ║

║     │betonlar                                       │        │     ║

║5.4.1│Ahşap testere veya planya talaşı betonu        │400     │0,12 ║

║     │                                               │600     │0,16 ║

║     │                                               │800     │0,22 ║

║     │                                               │1000    │0,30 ║

║     │                                               │1200    │0,38 ║

║5.4.2│Çeltik kapçığı betonu                          │600     │0,12 ║

║     │                                               │700     │0,15 ║

║5.5  │Buharla sertleştirilmiş gaz betonlar           │400     │0,12 ║

║     │(TS 453'e uygun yapı elemanları dahil)         │500     │0,14 ║

║     │                                               │600     │0,16 ║

║     │                                               │700     │0,18 ║

║     │                                               │800     │0,20 ║

Ã─────┼───────────────────────────────────────────────┼────────┼─────Â

║6    │Yapı plakları ve levhaları                     │        │     ║

║6.1  │Astbestli çimento levhaları (TS 807'e uygun)   │2000    │0,50 ║

║6.2  │Gaz beton yapı levhaları(TS 453'e uygun plaklar│        │     ║

║6.2.1│Normal derz kalınlığında ve normal harç        │500     │0,19 ║

║     │yerleştirilen levhalar                         │600     │0,21 ║

║     │                                               │700     │0,23 ║

║     │                                               │800     │0,25 ║

║6.2.2│İnce derzli veya özel yapıştırıcı kullanarak   │500     │0,16 ║

║     │yerleştirilen levhalar                         │600     │0,19 ║

║     │                                               │700     │0,21 ║

║     │                                               │800     │0,23 ║

║6.3  │Hafif betondan duvar plakları                  │800     │0,25 ║

║     │                                               │900     │0,28 ║

║     │                                               │1000    │0,32 ║

║     │                                               │1200    │0,40 ║

║     │                                               │1400    │0,50 ║

║6.4  │Alçıdan duvar levhalar ve blokları             │600     │0,25 ║

║     │(gözenekli,delikli,dolgu veya agregalı olanlar │750     │0,30 ║

║     │olanlar dahil)(TS 451,TS 452,TS 1474'e uygun)  │900     │0,35 ║

║     │                                               │1000    │0,40 ║

║6.5  │Genleştirilmiş perlid agregası katılmış alçı   │600     │0,15 ║

║     │alçı duvar levhaları (TS 3682'ye uygun)        │750     │0,17 ║

║     │                                               │900     │0,19 ║

║6.6  │Alçı karton plaklar                            │900     │0,18 ║

Ã─────┼───────────────────────────────────────────────┼────────┼─────Â

║7    │Kargir duvarlar                                │        │     ║

║7.1  │Tuğla duvarlar                                 │        │     ║

║7.1.1│Dolu veya düşey delikli normal veya klinker  <=│1200    │0,43 ║

║     │tuğlalarla duvarlar (TS 704,TS 705 uygun       │1400    │0,50 ║

║     │tuğlalarla)                                    │1600    │0,59 ║

║     │                                     pres tuğla│1800    │0,70 ║

║     │                                               │2000    │0,83 ║

║     │                                               │2200    │1,03 ║

║7.1.2│Düşey delikli hafif tuğlalarla duvarlar        │        │     ║

║     │(TS 4377'ye uygun a b sınıfı tuğlalarla,normal │        │     ║

║     │derz veya harç cepli)                          │        │     ║

║7.121│Normal harç kullanılarak a b sınıfı          <=│700     │0,30 ║

║     │tuğlalarla yapılan duvarlar                    │800     │0,33 ║

║     │                                               │900     │0,36 ║

║     │                                    delik tuğla│1000    │0,39 ║

║     │                                               │        │     ║

║7.122│TS 4916'ya uygun harç kullanılarak a b sınıfı<=│700     │0,25 ║

║     │tuğlalarla yapılan duvarlar                    │800     │0,28 ║

║     │                                               │900     │0,31 ║

║     │                                               │1000    │0,34 ║

║7.1.3│Düşey delikli hafif tuğlalarla duvarlar        │        │     ║

║     │(TS 4377'ye uygun w sınıfı tuğlalarla,         │        │     ║

║     │ normal derz veya harç cepli)                  │        │     ║

║7.131│Normal harç kullanılarak w sınıfı tuğlalarla <=│700     │0,26 ║

║     │yapılan duvarlar                               │800     │0,28 ║

║     │                                               │900     │0,31 ║

║     │                                               │1000    │0,34 ║

║7.132│TS 4916'ya uygun harç kullanılarak w sınıfı<=  │700     │0,21 ║

║     │tuğlalarla yapılan duvarlar                    │800     │0,23 ║

║     │                                               │900     │0,26 ║

║     │                                               │1000    │0,29 ║

║7.1.4│Düşey delikli hafif tuğlalarla duvarlar        │        │     ║

║     │(TS 4377'ye uygun w sınıfı lamba-zıvanalı      │        │     ║

║     │  tuğlalarla                                   │        │     ║

║7.141│Normal harç kullanılarak w sınıfı lamba -   <= │700     │0,21 ║

║     │  zıvanalı tuğlalarla yapılan duvarlar         │800     │0,23 ║

║     │                                               │900     │0,26 ║

║     │                                               │1000    │0,29 ║

║7.142│TS 4916'ya uygun harc kullanılarak w sınıfı <= │700     │0,16 ║

║     │  lamba-zıvanlı tuğlalarla yapılan duvarlar    │800     │0,18 ║

║     │                                               │900     │0,21 ║

║     │                                               │1000    │0,24 ║

║7.1.5│Yatay delikli tuğlalarla duvarlar            <=│1000    │0,39 ║

║7.2  │Kireç kum taşı duvarlar (TS 808'e uygun)       │700     │0,30 ║

║     │                                               │800     │0,34 ║

║     │                                               │900     │0,38 ║

║     │                                               │1000    │0,43 ║

║     │                                               │1200    │0,49 ║

║     │                                               │1400    │0,60 ║

║     │                                               │1600    │0,68 ║

║     │                                               │1800    │0,85 ║

║     │                                               │2000    │0,95 ║

║7.3  │Gaz beton duvar blokları ile duvarlar          │        │     ║

║     │ (TS 453)'e uygun bloklarla)                   │        │     ║

║7.3.1│Normal derz kalınlığında ve normal             │400     │0,17 ║

║     │ harçla yerleştirilmiş bloklarla duvarla       │500     │0,19 ║

║     │                                               │600     │0,21 ║

║     │                                               │700     │0,23 ║

║     │                                               │800     │0,25 ║

║7.3.2│İnce derzli (derz kalınlığı <= 3mm)            │400     │0,14 ║

║     │veya özel yapıştırıcısıyla  yerleştirilmiş     │500     │0,16 ║

║     │bloklarla duvarlar  (blok uzunluğunun en az    │600     │0,19 ║

║     │500mm olması şartıyla)                         │700     │0,21 ║

║     │                                               │800     │0,23 ║

║7.3.3│TS 4916' ya uygun harc kullanılarak            │400     │0,12 ║

║     │ gaz beton bloklarla duvarlar                  │500     │0,14 ║

║     │                                               │600     │0,16 ║

║     │                                               │700     │0,18 ║

║     │                                               │800     │0,20 ║

║7.4  │Beton briket veya duvar blokları               │        │     ║

║     │ ile duvarlar                                  │        │     ║

║7.4.1│Hafif betondan dolu briket veya dolu bloklarla │500     │0,28 ║

║     │duvarlar (TS 406'ya uygun ve kuvars kumu       │600     │0,30 ║

║     │katılmaksızın yapılmış briket ve bloklarla)    │700     │0,32 ║

║     │                                               │800     │0,34 ║

║     │                                               │900     │0,37 ║

║     │                                               │1000    │0,40 ║

║     │                                               │1200    │0,46 ║

║     │                                               │1400    │0,54 ║

║     │                                               │1600    │0,63 ║

║     │                                               │1800    │0,75 ║

║     │                                               │2000    │0,85 ║

║7.4.2│Doğal bims betondan dolu bloklar duvarlar      │500     │0,25 ║

║     │(TS 2823'e uygun ddb türü bloklarla, kuvars    │600     │0,28 ║

║     │kumu katılmaksızın yapılmış)                   │700     │0,30 ║

║     │                                               │800     │0,33 ║

║     │                                               │900     │0,37 ║

║     │                                               │1000    │0,40 ║

║     │                                               │1200    │0,46 ║

║     │                                               │1400    │0,54 ║

║     │                                               │1600    │0,64 ║

║     │                                               │1800    │0,75 ║

║     │                                               │2000    │0,85 ║

║7.4.3│Kuvars kumu katılmaksızın doğal bimsle yapılmış│500     │0,17 ║

║     │betondan özel yarıklı dolu duvar bloklarıyla   │600     │0,19 ║

║     │duvarlar (TS 2823'e uygun sw türü bloklarla)   │700     │0,22 ║

║     │                                               │800     │0,24 ║

║     │                                               │500     │0,22 ║

║     │                                               │600     │0,25 ║

║     │                                               │700     │0,28 ║

║     │                                               │800     │0,30 ║

║7.4.4│Genleştirilmiş perlit betonundan dolu bloklarla│500     │0,22 ║

║     │duvarlar (kuvartz kumu katılmaksızın yapılmış  │600     │0,25 ║

║     │bloklarla)                                     │700     │0,28 ║

║     │(TS 3681'e uygun agregayla ts 406'ya uygun     │800     │0,30 ║

║     │ olarak yapılmış bloklarla)                    │        │     ║

Ã─────┼───────────────────────────────────────────────┼────────┼─────Â

║8    │Ahşap ve ahşap mamülleri                       │        │     ║

║8.1  │Ahşap                                          │        │     ║

║8.1.1│İğne yapraklı ağaçlardan elde edilmiş          │        │     ║

║     │ olanlar                                       │600     │0,11 ║

║8.1.2│Kayın, meşe diş budak                          │800     │0,17 ║

║8.2  │Ahşap mamülleri                                │        │     ║

║8.2.1│Kontrplak (TS 46,kontrtabla (TS 1047)          │800     │0,13 ║

║8.2.2│Ahşap yonga  levhalar                          │        │     ║

║8.221│Yatık yongalı levhalar (TS 180)(TS 1617)       │700     │0,11 ║

║8.222│Dik yongalı levhalar (TS 3482 )                │700     │0,15 ║

║8.2.3│Odun lifi levhalar                             │        │     ║

║8.231│Sert ve orta sert odun lifi levhalar (TS 64)   │600     │0,11 ║

║     │                                               │800     │0,13 ║

║     │                                               │1000    │0,15 ║

║8.232│Hafif odun lifi levhalar                     <=│200     │0,04 ║

║     │                                             <=│300     │0,05 ║

Ã─────┼───────────────────────────────────────────────┼────────┼─────Â

║9    │Kaplamalar                                     │        │     ║

║9.1  │Döşeme kaplamaları               kara kaplamacı│        │0,9  ║

║9.1.1│Linolyum                                       │1000    │0,15 ║

║9.1.2│Mantarlı linolyum                              │700     │0,07 ║

║9.1.3│Sentetik malzemeden kaplamalar (örn:pvc)       │1500    │0,20 ║

║9.1.4│Halı ve benzeri kaplamalar                     │250     │0,06 ║

║9.2  │Suya karşı yalıtım kaplamaları                 │200     │     ║

║9.2.1│Mastik asvalt kaplamaları >=7mm                │2000    │0,75 ║

║9.2.2│Bitüm ve bitüm emdirilmiş kaplamalar     bitüm │1100    │0,17 ║

Ã─────┼───────────────────────────────────────────────┼────────┼─────Â

║10   │Isı yalıtım malzemeleri                        │        │     ║

║10.1 │Odun talaşı levhaları (TS 305) levha           │360-460 │0,08 ║

║     │                            kalınlığı >=2,5 mm │570     │0,13 ║

║     │                                       =15  mm │        │     ║

║10.2 │Sentetik köpük malzemeler (TS 2193)            │        │     ║

║10.21│Polistiren sert köpük levhalar styrapor      >=│15      │0,34 ║

║10.22│Poliüretan sert köpük levhalar               >=│30      │0,030║

║10.23│Fenol reçinesinden sert köpük levhaları      >=│30      │0,034║

║10.3 │Mineral ve bitkisel liflerden ısı yalıtım  cam │8-200   │0,034║

║     │ malzemeleri (TSE 901)                     yünü│        │     ║

║10.4 │Bitkisel liflerden ısı yalıtım                 │15-200  │0,040║

║     │ malzemeleri (TSE 901)                         │        │     ║

║10.5 │Cam köpüğü levhalar                            │100-150 │0,050║

║10.6 │Mantardan ısı yalıtım levhaları (TSE 304)      │ 80-160 │0,039║

║     │                                               │160-250 │0,043║

║     │                                               │250-500 │0,047║

║10.7 │Kamıştan hafif levhalar                        │150-200 │0,050║

Ã─────┼───────────────────────────────────────────────┼────────┼─────Â

║11   │Diğer malzeme ve bileşenler                    │        │     ║

║11.1 │Cam                                            │2500    │0,70 ║

║11.2 │Seramik kaplamalar (fayans,karo,seramik vb)    │2500    │1,03 ║

Ã─────┼───────────────────────────────────────────────┼────────┼─────Â

║12   │Metaller                                       │        │     ║

║12.1 │Çelik                                          │7850    │52   ║

║12.2 │Bakır                                          │8900    │327  ║

║12.3 │Alüminyum                                      │2700    │172  ║

Ã─────┼───────────────────────────────────────────────┼────────┼─────Â

║13   │Lastik (yoğun)                                 │1000    │0,17 ║

╚═════¤═══════════════════════════════════════════════¤════════¤═════╝*